Приложение №11 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от 01.08.2018 № 01/01/819-18

Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку

(Редакция 1)

(с сущ. изменениями № 1 в редакции Приказа от 03.04.2019 № 01/01/426-19)

(с сущ. изменениями № 2 в редакции Приказа от 23.12.2019 № 01/01/1974/19)

Москва

2019 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

3	Типы оптических кабелей, описанные в настоящих требованиях к кабельной продукции	5

4	Область применения	5

5	Требования к надежности	6

6	Требования к конструкции	6

7	Общие требования стойкости к механическим воздействиям	11

8	Требования стойкости к климатическим воздействиям	12

9	Общие требования стойкости к специальным     воздействиям	12

10	Общие требования к оптическим параметрам передачи	13

11	Требования к сырью, материалам, из которых изготовлен ОК	13

12	Требования к маркировке, нанесенной на ОК	14

13	Требования комплектности	14

14	Требования к упаковке и маркировке, нанесенной на ярлыках, этикетках, таре	14

15	Требования безопасности и охраны окружающей среды	16

16	Требования к сертификации	16

17	Хранение и архивирование	18

18	Рассылка и актуализация	18

Приложение 1.  Экспликации ОКСН 0,4-20кВ	19

Приложение 2 Экспликации ОКСН 35кВ и выше	21

Приложение 3 Экспликации ОК-ГРУНТ	22

Приложение 4 Экспликации ОК-ГРУНТ - ЦТ	24

Приложение 5 Экспликации ОК-ГТС	26

Приложение 6 Экспликации ОК-ГТС-ЦТ	28

Приложение 7 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ	30

Приложение 8 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ	32

Приложение 9 Экспликации ОКГТ 44 кН	34

Приложение 10 Экспликации ОК-СИП	40

Приложение 11 Экспликации ОКСМ	44

Приложение 12 Экспликации ОКНН	46

# Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к оптическому кабелю (ОК) для проведения тендеров на поставку ПАО «Ростелеком» (далее - Технические требования).

Технические требования вводятся в действие впервые с даты их утверждения.

# Общие положения

## Область применения

Требования настоящих Технических требований распространяются на работу лиц, ответственных за исполнение бизнес-процессов, образующих технологический цикл взаимодействия подразделений в ПАО «Ростелеком» и отраженных в Регламенте бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи, Регламент бизнес-процесса ОП1 Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи.

Применение данного документа в макрорегиональных/ региональных филиалах Общества – «Для руководства».

## Нормативные ссылки

В настоящих Технических требованиях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- IEC-60793 Optical Fibres (Оптические волокна), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р-МЭК-793-1-93 Волокна оптические. Общие технические требования;

- IEC-60794 Optical Fibre Cables (Оптические кабели), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК);

- ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия;

- ISO-9000 – Quality management, Системы менеджмента качества, Семейство стандартов МСО;

- ISO 14000, Environmental management, Системы экологического менеджмента, Семейство стандартов МСО;

- ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия;

- IEC-60811 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials Электрические и оптические кабели. Методы испытаний неметаллических элементов - стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК);

- ITU-T-G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, рекомендация международного союза электросвязи (МСЭ-Т);

- ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности;

- ГОСТ IEC 60332 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. – Семейство стандартов;

- ГОСТ-9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям;

- ГОСТ 9.057-75 Единая система защита от коррозии и старения;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.180.10.175-2014 Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия;

- Приказ Мининформсвязи РФ от 19.04.2006 № 47 «Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон»;

- Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации";

- Инcтрукция по дeлoпрoизводству в ПАО «Роcтелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи;

- Регламент бизнес-процесса БП.ОП.01 Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи.

## Термины, определения и сокращения

Для целей применения Технических требований используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

| FTTB | Fiber to the bilding (оптика до дома) |
| --- | --- |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи |
| ВОЛС-ВЛ | волоконно-оптическая линия связи, размещенная на воздушных линиях электропередачи |
| Мерная строительная длина | Строительная длина, поставляемая на барабане согласно ПИР, жестко заданная в метрах |
| ОК | оптический кабель |
| ОК-ВЛ | ОК для строительства ВОЛС-ВЛ |
| ОВ | оптическое волокно |
| ОКСН | оптический кабель самонесущий неметаллический, армирующими элементами которого являются арамидные нити, объединенные в единую конструкцию |
| ОК-ГРУНТ | оптический кабель для прокладки в грунт с модульной конструкцией сердечника |
| ОК-ГРУНТ-ЦТ | оптический кабель для прокладки в грунт с центральным оптическим модулем |
| ОК-ГТС | оптический кабель для прокладки в телефонную канализацию с модульной конструкцией сердечника |
| ОК-ГТС-ЦТ | оптический кабель для прокладки в телефонную канализацию с центральным оптическим модулем |
| ОК-ОЪЕКТ | оптический кабель для прокладки внутри помещений с модульной конструкцией сердечника |
| ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ | оптический кабель для прокладки внутри помещений с центральным оптическим модулем |
| ОКГТ | ОК-ВЛ, встроенный в грозозащитный трос |
| ОК-СИП | комбинированный кабель-провод, состоящий из ОК-ВЛ и защищенного или изолированного провода |
| ОКСМ | ОК-ВЛ, самонесущий, металлический |
| ОКНН | ОК-ВЛ, навивной, неметаллический |
| Сопутствующие аксессуары | муфты оптические, арматура ОК-ВЛ, лента, бирки |
| Строительная длина | в объеме поставке (позиции поставки) неразрывная длина одного типа ОК, которая поставляется в количестве 1 барабан |

# Типы оптических кабелей, описанные в настоящих требованиях к кабельной продукции

- ОКСН 0,4-20 кВ;

- ОКСН 35 кВ и выше;

- ОК для прокладки в грунт (ОК-ГРУНТ);

- ОК для прокладки в кабельной канализации (ОК-ГТС, ОК-ГТС-ЦТ);

- ОК для прокладки внутри помещений (ОК-ОБЪЕКТ, ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ);

- ОКГТ;

- ОК-СИП;

- ОКСМ;

- ОКНН.

# Область применения

- ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий.

- ОКСН 0,4-20 кВ предназначен для подвеса на опорах ВЛ ниже фазных проводов, а также на опорах линий связи, контактной сети и т. д.;

- ОКСН 35 кВ и выше предназначен для подвески на опорах ВЛ класса напряжений 35кВ и выше в межфазном пространстве или ниже фазных проводов;

- ОК-ГРУНТ, ОК-ГРУНТ-ЦТ предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, а также в кабельной канализации, при наличии повышенных требований по механической устойчивости, в тоннелях и коллекторах;

- ОК-ГТС, ОК-ГТС-ЦТ предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах;

- ОК-ОБЪЕКТ, ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и кабельростам, в тоннелях и коллекторах, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

- ОКГТ предназначен для подвеса на опорах ВЛ, как правило, на вершине тросостоек, при этом оптический кабель размещен внутри грозозащитного троса, обеспечивающего защиту ВЛ от грозовых перенапряжений и токов короткого замыкания.

При обнаружении увеличенных пролетов на ВЛ и переходов более 500 метров и прокладки кабеля ОКГТ, применять кабель конструкции, предусматривающей модуль с волокнами, расположенный не в центральном элементе, а во внутреннем повиве проводов.

- ОК-СИП предназначен для подвеса для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями.

- ОК-СИП-2 предназначен для подвеса на опорах ВЛ (0,4/1 кВ).

- ОК-СИП-3 предназначен для подвеса на опорах ВЛ (6-35кВ), при этом оптический кабель прикреплен к фазному проводу промышленным способом на заводе-изготовителе.

- ОКСМ предназначен для подвеса на опорах ВЛ класса напряжений 35кВ в межфазном пространстве.

- ОКНН предназначен для навивки на фазные провода / грозозащитные троса ВЛ.

# Требования к надежности

- Срок службы ОК, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями и расчетами изготовителя.

- Срок хранения ОК в отапливаемых помещениях, рекомендуемых изготовителем, должен быть не менее 15 лет.

- Срок хранения ОК на таре изготовителя под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

- Гарантии изготовителя на соответствие ОК настоящим техническим требованиям должны быть не менее 5-ти лет со дня ввода ВОЛС в эксплуатацию, но не более 6-ти лет со дня производства ОК при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями изготовителя.

# Требования к конструкции

  - Конструкция ОК, предлагаемая изготовителем, должна точно соответствовать заданной в настоящих требованиях (Приложения 1-12), обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

  - ОКСН

- Сердечники кабелей ОКСН 0,4-20 кВ и ОКСН 35 кВ и выше должны иметь модульную конструкцию, с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого накладывается повив оптических модулей. Шаг скрутки модулей определяется допустимым радиусом изгиба волокна.

- Оптический модуль для всех ОКСН, емкостью до 48 ОВ включительно, должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ.

- Свободное пространство между скрученными элементами сердечника должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки и т.д.).

- Поверх сердечника должна быть наложена ПЭТ-лента, скрепленная полимерными нитями.

- Для ОКСН 35 кВ и выше поверх сердечника должна быть наложена промежуточная полиэтиленовая оболочка.

- Для ОКСН предполагаемых к размещению на инфраструктуре ПАО «Россети» поверх сердечника кабеля (для ОКСН 0,4-20 кВ) или поверх промежуточной оболочки (для ОКСН 35 кВ и выше) должны быть наложены арамидные силовые элементы. В иных случаях для ОКСН 0,4-20 кВ допускается использование силовых элементов на основе стеклонитей. Количество силовых элементов определяется условиями прокладки и эксплуатации ВОЛС – ВЛ.

- Поверх силовых элементов должна быть наложена наружная оболочка из полиэтилена. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации ВОЛС – ВЛ наружная оболочка может быть выполнена из трекингостойкого полиэтилена, полиэтилена не распространяющего горения при одиночной или групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, не содержащая галогенов, низко дымная или без дымная.

  - ОК-Грунт

- Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули.

- Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ.

- Свободное пространство между скрученными элементами сердечника должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник должен быть скреплен нитями и/или лентой с водоблокирующими свойствами.

- Поверх сердечника накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена.

- Поверх промежуточной оболочки накладывается броня из стальных оцинкованных проволок. Количество слоев проволоки определяется категорией грунтов и условиями эксплуатации кабеля. Свободное пространство между промежуточной оболочкой и элементами бронепокрова заполняется гидрофобным компаундом. В случае повышенных требований по электробезопасности допускается применение бронепокрова в виде стеклопластиковых прутков.

- Поверх проволочной брони накладывается защитная оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности. В случае изготовления кабеля с повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из безгалогенного негорючего материала.

  - ОК-ГРУНТ-ЦТ

- Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно уложенных ОВ.

- Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем.

- На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стальных оцинкованных проволок. Свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности.

  - ОК-ГТС

- Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули.

- Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ.

- Свободное пространство между скрученными элементами сердечника должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник должен быть скреплен нитями и/или лентой  с водоблокирующими свойствами.

- Поверх сердечника накладывается броня из стальной гофрированной ламинированной ленты. Свободное пространство между сердечником и лентой заполняется гидрофобным компаундом или водоблокирующей лентой.

- В случае повышенных требований к повреждению грызунами или увеличенных требований к раздавливающей или растягивающей нагрузке допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных проволок.

- Поверх бронепокрова накладывается защитная оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности. В случае изготовления кабеля с повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из безгалогенного негорючего материала.

- Допускается использование в оболочке кабеля дополнительных силовых элементов в виде двух противоположно расположенных стальных проволок или стеклопластиковых прутков.

  - ОК-ГТС-ЦТ

- Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно уложенных ОВ включительно.

- Свободное пространство в оптическом  модуле  заполнено  гидрофобным  гелем.

- Поверх  модуля накладывается броня  из гофрированной  стальной  ленты (допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных проволок) и оболочка из полиэтилена  средней или высокой плотности. Свободное пространство  под  гофрированной  лентой  заполнено  гидрофобным  гелем или сухими водоблокирующими элементами.

- В  оболочке  кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки или стеклопластиковые прутки, которые выполняют функции силовых элементов.

  - OK-Объект

- Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули.

- Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное пространство в модуле должно быть  заполнено водоблокирующим компаундом. При необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ.

- Свободное пространство между скрученными элементами сердечника должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник скреплен обмоточными нитями и/или лентой с водоблокирующими свойствами.

6.7.4. При необходимости поверх скрепленного сердечника накладывается защитный слой из арамидных или иных нитей. Свободное пространство между сердечником и бронепокровами заполняется гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки). В случае повышенных требований к повреждению грызунами или увеличенных требований к раздавливающей или растягивающей нагрузке допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных проволок.

    - Поверх защитного слоя накладывается защитная оболочка из полиэтилена не распространяющего горение в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

  - ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ

- Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно уложенных ОВ включительно.

- Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

- Поверх сердечника накладывается защитный слой из арамидных или иных нитей. Свободное пространство между сердечником и бронепокровами заполняется гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, ленты). В случае повышенных требований к повреждению грызунами или увеличенных требований к раздавливающей или растягивающей нагрузке допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных проволок.

- Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. Оболочка должна быть выполнена из полиэтилена не распространяющего горение в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- Конструкции ОКГТ и ОКСМ должны в качестве силовых элементов содержать стальные проволоки, плакированные алюминием либо проволока из алюминиевого сплава.

- Оптические модули для ОКГТ, ОК-СИП, ОК-СИП-2, ОК-СИП-3, ОКСМ, ОКНН емкостью до 64 ОВ включительно должен содержать до 8 ОВ включительно. Для типа ОКГТ, ОКСМ, ОКНН модули могут содержать оптические волокна, группированные в пучки емкостью до 24 волокон включительно, при этом каждый пучок из 8 ОВ должен быть обмотан кодирующей нитью. В случае конструкции с центральным модулем каждый пучок волокон допускается обматывать одной кодирующей нитью или без нитей, но с применением дополнительной штриховой маркировки ОВ.

- Поставляемые строительные длины кабелей не должны содержать сращенные ОВ. ОВ в ОМ должны различаться расцветкой. В замен дополнительных цветов оптических волокон допускается использовать основные цвета с нанесенными метками. Расцветки должны соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA-598-C и соответствовать приведенной ниже:

| Номер волокна | Используемые цвета | Число волокон в модуле |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие стандарту ANSI/TIA/EIA-598C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 1 | Синий |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствие со стандартом |
| 2 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Серый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фиолетовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оливковый |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные цвета |
| 14 | Бежевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Темно-розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Салатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цветовая идентификация оптических модулей

№; Волокна 1- 8. 1; Синий. 2; Красный. 3; Бесцветный. 4; Бесцветный. 5; Бесцветный. 6; Бесцветный. 7; Бесцветный. 8; Бесцветный.

- В случае конструкции с центральным модулем каждый пучок волокон должен быть обмотан двумя разнонаправленными кодирующими нитями. Расцветка  ОВ и модулей могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

- Заполняющий кордель должен быть черного или натурального цвета.

# Общие требования стойкости к механическим воздействиям

7.1. ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1В, с максимальным относительным удлинение оптических волокон менее 0,2%, при длине образца не менее 500м, длине растягиваемой части не менее 50м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22, Метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут). Допустимый прирост затухания не более 0,05 дБ/км.

  - ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания — пластина). Допустимый прирост затухания не должен превышать 0,05 дБ в процессе испытаний и не превышает погрешности измерительного прибора после завершения испытаний.

  - ОК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при нормальной температуре и при минус 30 °С. Допустимый прирост затухания не должен превышать 0,05 дБ в процессе испытаний и не превышает погрешности измерительного прибора после завершения испытаний.

  - ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на длине 4 м при нормальной и минимально допустимой температурах монтажа. Допустимый прирост затухания не должен превышать 0,05 дБ в процессе испытаний и не превышает погрешности измерительного прибора после завершения испытаний.

  - ОК, эксплуатируемые в условиях вибраций, должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц (Для ОК-Грунт и ОК- ГТС).

  - ОКСН должен быть стойким к эоловой вибрации (типичные колебания, возникающие под действием ветра) и галопированию (пляске) (метод IEEE 1222-2011). Увеличение коэффициента затухания не должно превышать 0,05 дБ/км. Овальность оптического сердечника не должна превышать допустимой овальности, установленной изготовителем ОКСН. Должны отсутствовать повреждения каких-либо компонентов ОКСН.

  - ОКСН должен обладать стойкостью к перекатке на ролике (метод IEEE 1222-2011). Деформация ОКСН не должна превышать 0,5 мм и допустимая величина затухания не должна превышать 0,1 дБ и не превышать погрешности измерительного прибора

# Требования стойкости к климатическим воздействиям

  - К должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне рабочих температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 10, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0,04 дБ/км, второй шлейф измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее 2, изменение затухания не более 0,05 дБ/км).

  - Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном значении повышенной эксплуатационной температуры.

  - ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

# Общие требования стойкости к специальным     воздействиям

  - ОК, предназначенные для эксплуатации в канализации и грунте должны быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом давлении 9,8 кПа.

  - Наружная оболочка ОК, прокладываемых в грунте, канализации и на открытом воздухе, должна быть герметичной, влагостойкой, устойчивой к воздействию плесневых грибов и солнечного излучения.

  - Наружная оболочка ОКСН должна быть герметичной, влагостойкой, стойкой к воздействию атмосферных осадков, к УФ-излучению, соляному туману.

  - Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, ОК, содержащих металлические элементы конструкции и внешнюю изоляционную оболочку, между металлическими элементами и землей (водой) должно быть не менее 2000 МОм*км (кроме ОК в исполнении, не распространяющем горения).

  - Наружная оболочка ОКСН выполненная из ПЭ должна быть стойкой к воздействию наведенного потенциала электрического поля, определенного ПИР, величина которого указывается изготовителем для каждой степени загрязнения.

  - Наружная оболочка ОКНН

- при навивке на грозозащитный трос вне зависимости от класса напряжения ВЛ с термостойкой оболочкой из сшитого полиэтилена при условии, что температура грозозащитного троса при термическом воздействии токов КЗ не превышает 200 ºС;

- при навивке на фазные провода с оболочкой из трекингостойкого материала на ВЛ до 150 кВ включительно.

  - Оболочка ОКНН должна выдерживать следующие условия: температура нагрева фазного провода при максимальной токовой нагрузке с навитым на него ОКНН 85 °С., температура грозозащитного троса с навитым на него ОКНН при плавке гололеда 85 °С. Температура нагрева фазного провода или грозозащитного троса при кратковременном термическом воздействии токов КЗ 200 ºС.

  - Наружная оболочка кабелей ОК-Объект должна быть выполнена из галогенонесодержащей полимерной композиции, не распространяющей горение, при одиночной или групповой прокладке и не содержащей галогены, при одиночной прокладке или групповой прокладке.

# Общие требования к оптическим параметрам передачи

  - ОВ (рекомендация МСЭ-Т) – G.652D

  - Оптические параметры передачи должны соответствовать спецификации завода изготовителя на волокно.

# Требования к сырью, материалам, из которых изготовлен ОК

  - Материалы, применяемые при изготовлении ОК должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

  - Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах до плюс 70°С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в соответствии со Статьей 4 IEC-60811-5-1.

  - Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть выполнена из бимодального полиэтилена высокой или средней плотности в зависимости от требований к условиям прокладки. Для ОК-Объект тип материалов определяется согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

  - Для подвесного ОК, планируемого для подвеса в точках с наведённым потенциалом от 12 кВ до 25 кВ, необходимо применение трекингостойкого полиэтилена.

# Требования к маркировке, нанесенной на ОК

  - Маркировка ОК применяется на всех кабельных изделиях, имеющих наружную полиэтиленовую оболочку.

  - Маркировка должна быть износостойкой. Цвет маркировки — белый, желтый или иного контрастного оболочке цвета. Маркировка должна быть выполнена методом тиснения на внешней полиэтиленовой оболочке.

  - ОК должен иметь равномерно размещенную маркировку, содержащую следующую информацию:

Наименование изготовителя;

Заводская марка ОК;

Наименование Заказчика – Ростелеком;

Год изготовления – 20ХХ год;

Погонный метр – ХХХХ м.

  - Пример маркировки: «Производитель» == Марка ОК ==  Ростелеком  == 2017 == 0008

  - Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м, с точностью не хуже ±1%.

# Требования комплектности

  - ОК поставляется на деревянных невозвратных барабанах.

  - На одном барабане должна размещаться единая строительная длина.

  - Строительные длины ОК могут специфицироваться по требованию Заказчика.

  - На наружной стороне щеки барабана должна быть установлена устойчивая к влаге пластина (из металла или иного материала), содержание которой указано в п.14.3. Технология изготовления пластины и способ нанесения надписей, должны обеспечивать их стойкость к воздействию климатических факторов в течение всего срока хранения ОК.

  - Каждая строительная длина ОК должна быть снабжена Паспортом на ОК. Паспорт на ОК помещается в герметичный пакет и крепится под пластиной на наружной стороне щеки барабана. Содержание Паспорта указано в п. 14.4.

  - Комплект поставки должен включать в себя отгрузочную ведомость.

# Требования к упаковке и маркировке, нанесенной на ярлыках, этикетках, таре

  - Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учетом требований стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не возвратными.

  - Основные требования к упаковке:

    - ОК должен поставляться на барабанах выполненных в соответствии с ГОСТ-5151-79;

    - Барабаны с ОК, предназначенные для дальнейшего хранения свыше 1 года (аварийный запас) должны иметь диаметр шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК;

    - ОК должен быть намотан без перехлеста витков;

    - Расположение ОК на барабане должно исключать возможность захлестывания проникновения слоев намотки ОК на барабане при транспортировке и инсталляции;

    - Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны;

    - Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен наружу и закреплен так, чтобы исключалась возможность механического повреждения;

    - Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана;

    - Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С; Транспортировка барабанов с ОК должна производиться в соответствии с ГОСТ 18690, Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, РД 153-34.0-48.518, ПОТ РМ 007;

    - Во всех барабанах отверстие в шейке должны быть укреплены стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции ОК;

    - На наружных сторонах щек барабана должна быть влагостойкие надписи:

- - Наименования изготовителя;

- - Заводской номер барабана;

- - Марка кабеля;

- - Строительная длина в метрах;

- - Масса брутто в килограммах;

- - Тип барабана;

- - Обозначение стрелкой направления, в котором допускается перекатывать барабан;

- - Надпись «не класть плашмя».

- - Обозначения настоящих технических условий;

- - Даты изготовления (год, месяц).

    - Поверх кабеля накладывается слой полиэтилена, препятствующий попаданию мелких частиц грязи и влаги на кабель. Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку из деревянных досок, обеспечивающую защиту от механических повреждений.

14.3.  Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке Барабана:

- Товарный знак и наименование изготовителя;

- Марка ОК;

- № барабана;

- Длина ОК в м;

- Масса ОК брутто/нетто, кг;

- Диаметр ОК, мм;

- Допустимый радиус изгиба, мм;

- Дата изготовления;

14.4.    Информация, указываемая в Паспорте на ОК

- Товарный знак  и наименование изготовителя;

- № технических условий и декларации о соответствии в области связи;

- Марка ОК по ТУ;

- № барабана;

- Оптическая и физическая длины ОК, м;

- Номинальный диаметр, мм;

- Погонная масса ОК, кг/км;

- Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км, если применимо;

- Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм;

- Последовательность и цветовая кодировка ОМ и ОВ, корделей. Номера ОВ в модуле, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию;

- Тип ОВ, фирменное наименование и производитель ОВ;

- Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1.31 мкм и 1,55 мкм, дБ/км;

- Дата изготовления ОК;

- Фамилия уполномоченного специалиста ОТК, проводившего измерения;

14.5. Краткие ссылки на технические документы, выложенные в сети интернет, включая, но не ограничиваясь: указания по транспортировке ОК, указания по хранению ОК, инструкции по монтажу, подвесу ОК, инструкции по монтажу ОК в оптических муфтах и т.д.

14.6. Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должен быть направлен Покупателю вместе с документами об отгрузке.

# Требования безопасности и охраны окружающей среды

  - Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации ОК.

  - Оптический ОК ОК-ОБЪЕКТ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ 31565-2012.

  - ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ.

  - Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических веществ.

# Требования к сертификации

  - Кабельная продукция должна иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.04.2006 г. №47.

  - Кабельная продукция для типов ОК-ОБЪЕКТ должна соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с   ГОСТ 31565-2012 для исполнения нг ()-LS или нг ()-HF и иметь действующие Сертификаты соответствия требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  (ФЗ №123 от 22.07.2008).

  - Кабельная продукция для типа ОК-ОКСН с силовыми элементами на основе арамидных нитей должна иметь действующее заключение о соответствии требованиям ОАО «ФСК ЕЭС России».

  - Кабельная продукция должна иметь действующее Заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федераци» в соответсвии с Постановленим Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 выданное МИНПРОМТОРГом России.Требования к Производителю (Поставщику)

  - Производитель должен иметь возможность обеспечить Заказчику ознакомление с производством ОК.

  - Производитель должен иметь собственную испытательную базу для проверки всех, указанных в ТУ, параметров предлагаемого ОК, подлежащих приемо-сдаточным и периодическим испытаниям. В противном случае Производитель должен обеспечить возможность проведения испытаний из числа периодических в сторонней лаборатории, которые может потребовать комиссия Заказчика, оплатить проезд, проживание и другие командировочные расходы, связанные с этим перемещением. Производитель должен обеспечить возможность за счет Заказчика проведение типовых испытаний ОК в согласованные сроки.

  - Производитель должен иметь поддерживаемую Систему Менеджмента Качества, сертифицированную на соответствие ISO-9000 и, желательно, ISO-14000.

  - Производитель должен представить по запросу технологическую документацию создания ОК, упомянутых в данном документе.

  - Производитель должен иметь опыт использования своих ОК с рекомендуемыми муфтами, арматурой и бирками, подтвержденный отзывами потребителей.

  - Поставщик должен располагать специалистами, с подтвержденным опытом работы, для решения технических вопросов на месте проведения работ (строительства ВОЛС). Допускается привлечение субподрядной инжиниринговой компании для выполнения данных работ, специалистам которой, Поставщик выдаст доверенность для решения данных задач от имени Поставщика. Перечень возможных технических вопросов, решаемых специалистами, но, не ограничиваясь этим:

  - проведение установочного совещания с подрядчиком (без дополнительной оплаты);

  - оформление рекламации (без дополнительной оплаты);

  - проведение инструктажа-обучения представителей технического надзора, с выдачей сертификата произвольного образца (возможно на базе Поставщика, без дополнительной оплаты);

  - проведение обучения персонала подрядчика (сварщиков-спайщиков) разделке ОК и монтажа в муфтах (по отдельным счетам, в случае предложения ОК с центральной трубкой должно входить в стоимость);

  - проведение инструктажа-обучения персонала подрядчика прокладке ОК (по отдельным счетам);

  - периодический контроль правильности прокладки ОК и монтажа муфт (по отдельным счетам);

  - приемка ВОЛС в эксплуатацию в т.ч., работа в составе рабочей комиссии (без дополнительной оплаты).

  - Поставщик должен иметь длительные отношения с логистической (транспортной) компанией для обеспечения качественной бесперебойной доставки материалов по требованию Заказчика

# Хранение и архивирование

Подлинник данных Технических требований во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами Корпоративного центра в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных Технических требований проводится Директором департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимается Директором департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ на основании предложений структурных подразделений ПАО «Ростелеком», по результатам применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ.

# Приложение 1.  Экспликации ОКСН 0,4-20кВ

1

2

3

4

5

6

7

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Водоблокирующие нити/ленты. Либо гидрофобный межмодульный наполнитель. |
| 4 | Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток) |
| 5 | Кордель |
| 6 | Арамидные нити/стеклонити |
| 7 | Полиэтиленовая оболочка |

Общие параметры и характеристики ОКСН 0,4-20кВ

| Параметры эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -60С…+70С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 3 кН / 7кН / 10кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,3 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ± 90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4, радиус закругления пластины 300 мм) | Энергия удара 5 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 60 до 70 0С - 2 цикла - время цикла ≥ 16 часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |

# Приложение 2 Экспликации ОКСН 35кВ и выше

1

2

3

4

5

6

7

8

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный гель/либо водоблокирующие нити |
| 4 | Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток) |
| 5 | Кордель |
| 6 | Полиэтиленовая промежуточная оболочка |
| 7 | Арамидные нити |
| 8 | Полиэтиленовая оболочка для 25 кВ используется трекингостойкий полиэтилен |

Общие параметры и характеристики ОКСН 35кВ и выше:

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -60С…+70С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Максимальный потенциал | 12 кВ (25 кВ для трекингостойкого ОКСН) |

Все оптические кабели данного типа должны быть аттестованы в ПАО «ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети») и соответствовать требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33180.10.175-2014. 2014. «Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия».

# Приложение 3 Экспликации ОК-ГРУНТ

1

2

3

4

6

5

7

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель/Водоблокирующие нити/ленты. |
| 4 | Центральный диэлектрический силовой элемент |
| 5 | Полиэтиленовая промежуточная оболочка |
| 6 | Броня из стальных проволок |
| 7 | Полиэтиленовая оболочка |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -40С…+60С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 7 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,4-1 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 20 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 50 до 70 0С -2 цикла; время цикла ≥ 16часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |
| Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц | Отсутствие пробоя |
| Электрическое сопротивление цепи «броня-земля (вода)» (ГОСТ 3345-76) | 2000 МОм∙км | Больше нормируемого |
| Импульсный ток растекания (К.25 МСЭ-Т) | - время 60 мкс - 105 кА | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |

Указанные выше детали конструкция и характеристики ОК-ГРУНТ - типовые, но не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда МДРН до 40 кН.

# Приложение 4 Экспликации ОК-ГРУНТ - ЦТ

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Броня из стальных проволок |
| 5 | Полиэтиленовая оболочка |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -40С…+60С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 7 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,4-1 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 20 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 50 до 70 0С -2 цикла; время цикла ≥ 16часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |
| Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц | Отсутствие пробоя |
| Электрическое сопротивление цепи «броня-земля (вода)» (ГОСТ 3345-76) | 2000 МОм∙км | Больше нормируемого |
| Импульсный ток растекания (К.25 МСЭ-Т) | - время 60 мкс - 105 кА | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |

Указанные выше детали конструкция и характеристики ОК-ГРУНТ - типовые, но не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда МДРН до 40 кН.

# Приложение 5 Экспликации ОК-ГТС

1

2

3

4

5

6

7

8

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель/Водоблокирующие нити/ленты. |
| 4 | Центральный диэлектрический силовой элемент |
| 5 | Кордель |
| 6 | Водоблокирующая лента или водоблокирующие нити |
| 7 | Броня из гофрированнойстальной ленты |
| 8 | Полиэтиленовая оболочка |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -50С…+70С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 2,7 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,3 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 10 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 50 до 70 0С - 2 цикла,время цикла ≥ 16часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |
| Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц | Отсутствие пробоя |
| Электрическое сопротивление цепи «броня-земля (вода)» (ГОСТ 3345-76) | 2000 МОм∙км | Больше нормируемого |

# Приложение 6 Экспликации ОК-ГТС-ЦТ

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Стальные проволоки/Стеклопластиковые прутки |
| 5 | Броня из гофрированнойстальной ленты |
| 6 | Полиэтиленовая оболочка |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -50С…+70С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -60С…+70С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 2,7 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,3 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 10 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 50 до 70 0С - 2 цикла,время цикла ≥ 16часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |
| Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц | Отсутствие пробоя |
| Электрическое сопротивление цепи «броня-земля (вода)» (ГОСТ 3345-76) | 2000 МОм∙км | Больше нормируемого |

# Приложение 7 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Водоблокирующие нити/Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Центральный диэлектрический силовой элемент |
| 5 | Кордель |
| 6 | Арамидные или иные нити |
| 7 | Внешняя оболочка |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -40С…+60С |
| Температура монтажа | -10С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -40С…+60С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 1,5 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,3 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ± 90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4, Rзакругления пластины-300 мм) | Энергия удара 10 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | -диапазон температур от минус 40 до 60 0С - 2 цикла; время цикла ≥ 16 часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |

# Приложение 8 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ

| 1 | Полиэтиленовая оболочка |
| --- | --- |
| 2 | Арамидные или иные нити |
| 3 | Оптическое волокно |
| 4 | Оптический модуль |
| 5 | Гидрофобный гель |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -40С…+60С |
| Температура монтажа | -10С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -40С…+60С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 1,5 кН | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,3 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ± 90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4, Rзакругления пластины-300 мм) | Энергия удара 10 Дж |  |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | -диапазон температур от минус 40 до 60 0С - 2 цикла; время цикла ≥ 16 часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С | Отсутствие каплепадения |

# Приложение 9 Экспликации ОКГТ 44 кН

1

2

3

4

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента* | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Стальной оптический модуль | 2,8 мм | - |
| 1-ый повив | Плакированная проволока A20SA | 2,7 мм | 6 шт. |

Характеристики ОКГТ 44кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ | 16-24 шт. |
| МПР | 44,0 кН |
| МДРН не менее | 22,6 кН |

Экспликации  ОКГТ 57,6 кН

2

4

5

3

1

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Проволока из алюминиевого сплава |
| 5 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция ОКГТ 57,6 кН:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента* | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Стальной оптический модуль | 3,5 мм | - |
| 1-ый повив | Проволока из алюминиевого сплава | 1,76 мм | 9 шт. |
| 2-ой повив | Плакированная проволока A20SA | 2,7 мм | 6 шт. |
|  | Проволока из алюминиевого сплава | 2,7 мм | 5 шт. |

Технические характеристики ОКГТ 57,6 кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ в одном модуле | 16-24 шт. |
| Номинальный диаметр кабеля | 12,4 мм |
| МПР | 57,6 кН |
| МДРН не менее | 33,3 кН |

Экспликации  ОКГТ 59,2 кН

2

4

5

3

1

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Проволока из алюминиевого сплава |
| 5 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция ОКГТ 59,2 кН:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента* | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Плакированная проволока A20SA | 2,1 мм | - |
| 1-ый повив | Плакированная проволока A20SA | 2,9 мм | 4 шт. |
|  | Стальной оптический модуль | 2,8 мм | 1 шт. |
| 2-ой повив | Проволока из алюминиевого сплава | 3,0 мм | 11 шт. |

Технические характеристики ОКГТ 59,2 кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ в одном модуле | 16-24 шт |
| МПР | 59,2 кН |
| МДРН не менее | 40,5 кН |

Экспликации ОКГТ 79,4 кН

1

2

4

5

3

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Проволока из алюминиевого сплава |
| 5 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция ОКГТ 79,4 кН:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента* | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Стальной оптический модуль | 2,8 мм | - |
| 1-ый повив | Проволока из алюминиевого сплава | 2,0 мм | 7 шт. |
| 2-ой повив | Плакированная проволока A20SA | 2,6 мм | 11 шт. |

Технические характеристики ОКГТ 79,4 кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ в одном модуле | 16-48 шт. |
| Номинальный диаметр кабеля | 12,0 мм |
| МПР | 79,4 кН |
| МДРН не менее | 42,3 кН |

Экспликации ОКГТ 97,5 кН

2

4

5

3

1

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Проволока из алюминиевого сплава |
| 5 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция ОКГТ 97,5 кН:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента* | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Плакированная проволока A20SA | 2,1 мм | - |
| 1-ый повив | Проволока из алюминиевого сплава | 2,9 мм | 4 шт. |
|  | Стальной оптический модуль | 2,8 мм | 1 шт. |
| 2-ой повив | Плакированная проволока A20SA | 2,7 мм | 12 шт. |

Технические характеристики ОКГТ 97,5 кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ в одном модуле | 16-24 шт. |
| Номинальный диаметр кабеля | 13,3 мм |
| МПР | 97,5 кН |
| МДРН не менее | 59,2 кН |

Экспликации ОКГТ 123,5 кН

1

2

4

5

3

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Проволока из алюминиевого сплава |
| 5 | Плакированная проволока A20SA |

Конструкция ОКГТ 123,5 кН:

| Тип элемента конструкция | Материал | Диаметр элемента | Количество проволок* |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный элемент | Плакированная проволока A20SA | 3,0 мм | - |
| 1-ый повив | Плакированная проволока A20SA | 2,9 мм | 5 шт. |
|  | Стальной оптический модуль | 2,8 мм | 1 шт. |
| 2-ой повив | Проволока из алюминиевого сплава | 3,0 мм | 12 шт. |

Технические характеристики ОКГТ 123,5 кН:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ в одном модуле | 16-24 шт |
| Номинальный диаметр кабеля | 14,8 мм |
| МПР | 123,5 кН |
| МДРН не менее | 74,7 кН |

Общие параметры эксплуатации ОКГТ (44; 57,6; 59,2; 79,4; 97,5; 123) кН:

| Рабочая температура | -60°С…+70°С |
| --- | --- |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

Указанные выше детали конструкции и характеристики ОКГТ - типовые, но не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда. Такие параметры конструкции как диаметр элементов и количество проволок представлены ориентировочно и их допустимо изменять.

Все оптические кабели данного типа должны соответствовать требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33180.10.174-2014. А также аттестованы ПАО «Россети» и/или ПАО «ФСК ЕЭС» и иметь соответственные заключения аттестационной комиссии.

6

5

4

1

7

2

3

Приложение 10 Экспликации ОК-СИП

| 1 | Диэлектрический центральный силовой элемент |
| --- | --- |
| 2 | Оптические волокна |
| 3 | Оптический модуль |
| 4 | Гидрофобный компаунд |
| 5 | Кордель |
| 6 | Вынесенный стальной силовой элемент |
| 7 | Полиэтиленовая наружная оболочка |

| «Производитель» ОК-СИП – П - N- МДРН кН - УЦН - 2016 |  |
| --- | --- |
| Расшифровка маркировки: |  |
| «Производитель» | Название предприятия изготовителя |
| ОК-СИП | Тип кабеля |
| П | Материал наружной оболочки |
| N | Количество ОВ |
| МДРН кН | Максимально допустимая растягивающая нагрузка |
| УЦН | Краткое наименование проекта |
| 2016 | Год изготовления |

Параметры эксплуатации:

| Рабочая температура | -60°С…+70°С |
| --- | --- |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

Конструкция

Несущий элемент расположен продольно к сердечнику.

Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным элементом из диэлектрического центрального силового элемента, вокруг которого скручены оптические модули методом правильной SZ-скрутки. Внутри оптических модулей свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптических модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем. Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ-лента, закрепленная нитью. Одновременно поверх сердечника и несущего элемента накладываются оболочки. Оболочки сердечника и несущего элемента, стального каната, соединены вдоль общей образующей и выполнены из полиэтилена средней плотности.

Экспликации ОК-СИП 2

1

3

2

| 1 | Оптический кабель |
| --- | --- |
| 2 | Фазные изолированные жилы из алюминия |
| 3 | Несущая изолированная жила из алюминиевого сплава |

| «Производитель» - ОК-СИП-2 - 1xSн – 3xSф – NОВ - УЦН - 2016 |  |
| --- | --- |
| Расшифровка маркировки: |  |
| «Производитель» | Название предприятия изготовителя |
| ОК-СИП-2 | Тип кабеля |
| 3xDф | Количество (шт.) и Cечение фазных жил (мм²) |
| 1xDнж | Количество (шт.) и Сечение несущей жилы (мм²) |
| NОВ | Обозначение оптической части и количества волокон (шт.) |
| УЦН | Краткое наименование проекта |
| 2016 | Год изготовления |

Параметры эксплуатации:

| Рабочая температура | -60°С…+50°С |
| --- | --- |
| Температура монтажа | -15°С…+40°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

Конструкция

Фазные и несущая жилы изготавливаются в соответствии ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» (СиП).

- Конструкция жил:

Фазные жилы — уплотненные алюминиевые в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена. номинальное сечение: 16-120 мм².

Несущая жила — уплотненная из алюминиевого сплава в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Номинальное сечение: 25-120 мм².

- Конструкция оптического элемента:

Оптическая часть кабеля представляет собой сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены кордельные заполнители из полимерного материала и оптические модули — 2, 4, 6, 8 или 12 шт.

Оптический модуль должен содержать 2, 4, 6, 8 или 12 ОВ.

Экспликации ОК-СИП 3

| 1 | Токопроводящая жила из алюминия |
| --- | --- |
| 2 | Защитная оболочка из светостабилизированного сшитого полиэтилена |
| 3 | Стеклопластиковый пруток |
| 4 | Оптический модуль |
| 5 | Оптическое волокно |
| 6 | Внутримодальный гидрофобный заполнитель |
| 7 | Межмодальный гидрофобный заполнитель |
| 8 | Кордельный заполнитель |

1

2

3

4

5

6

7

8

| «Производитель» ОК-СИП-3 – N*Dф - ОВ- УЦН – 2016 |  |
| --- | --- |
| Расшифровка маркировки: |  |
| «Производитель» | Название предприятия изготовителя |
| ОК-СИП-3 | Тип кабеля |
| NxDф | Число проволок в жиле провода(шт.) и номинальное сечение токопроводящей жилы (мм²) |
| ОВ | Обозначение оптической части и количества волокон |
| УЦН | Краткое наименование проекта |
| 2016 | Год изготовления |

Параметры эксплуатации:

| Рабочая температура | -60°С…+50°С |
| --- | --- |
| Температура монтажа | -15°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

Конструкция

Фазные и несущая жилы изготавливаются в соответствии ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» (СиП).

- Конструкция токопроводящей жилы:

Защитный самонесущий изолированный провод (Аl-Si-Mg)

-число проволок в жиле: 7,19;

-номинальное сечение токопроводящей жилы 35-150 мм²;

-Изоляция выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ.

- Конструкция оптического элемента:

Оптическая часть кабеля представляет собой сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены кордельные заполнители, оптические модули — 2, 4, 6, 8 или 12 шт.

Поверх внешнего повива сердечника наложена скрепляющая обмотка и со свободно уложенными волокнами — 4 или 8 шт.

# Приложение 11 Экспликации ОКСМ

1

2

3

4

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Стальной оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный заполнитель |
| 4 | Плакированная проволока A20SA |

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ОВ | 4…96 |
| Вес кабеля, кг/км | 200…1230 |
| Номинальный диаметр кабеля, мм | 8,0…18,0 |
| МПР, кН | 25…210 |
| МДРН, кН | 15…125 |
| СЭН, кН | 8…65 |
| Модуль упругости (конечный), кН/мм2 | 70…160 |
| КТЛР, ·10-6 1/К | 10…23 |

Параметры эксплуатации:

| Рабочая температура | -60°С…+70°С |
| --- | --- |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+60°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |

| Вид воздействия | Нормируемое значение |
| --- | --- |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | От 15 до 125 кН |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 1,0 кН/см |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ± 90° |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4, радиус закругления пластины 200 мм) | Энергия удара 20 Дж |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца ≥ 3 м Время: 24 часа |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от -60 до 700С, 3 цикла - время цикла ≥ 24 часов |
| Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод Е14) | при 70 0С |

# Приложение 12 Экспликации ОКНН

1

2

3

4

5

| 1 | Оптические волокна |
| --- | --- |
| 2 | Оптический модуль |
| 3 | Гидрофобный гель |
| 4 | Наружная оболочка |
| 5 | Силовые элементы (стеклопластиковые прутки) |

| Детали конструкции: |  |
| --- | --- |
| Количество ОВ в кабеле | 24 |
| Габаритный размер кабеля, мм | 3,4 х 5,2 |
| Вес кабеля не более, кг/км | 17,5 |

| Параметры эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | -40С…+70С |
| Температура монтажа | -30С…+50С |
| Температура транспортировки и хранения | -50С…+50С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Максимальный потенциал | 25 кВ |

| Технические параметры кабеля: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 300 Н | - Δα ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,15 кН/см |  |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° |  |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 3600 на длине 4 м |  |
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 1 Дж |  |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 40 до 70 0С - 2 цикла - время цикла ≥ 16 часов | Δα ≤ 0,05 дБ/км |